Утверждены

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от 25.05.2010 N 60

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ

СОДЕРЖАНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ В ОБЪЕКТАХ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Гигиенические нормативы ГН 1.2.2633-10

## I. Общие положения и область применения

1.1. Настоящие гигиенические нормативы действуют на территории Российской Федерации и устанавливают допустимые концентрации наноматериалов в воздухе рабочей зоны, в воде водоемов, в питьевой воде.

1.2. Содержание наноматериалов, используемых в промышленности, сельском хозяйстве и в быту, не должно превышать установленные гигиенические нормативы.

1.3. Контроль за соблюдением установленных гигиенических нормативов содержания приоритетных наноматериалов в воздухе рабочей зоны, в воде водоемов и в питьевой воде осуществляется на основе информации об объемах производимых, транспортируемых, хранящихся, реализуемых и утилизируемых наноматериалов.

## II. Гигиенические нормативы

содержания приоритетных наноматериалов в объектах

окружающей среды

┌───┬───────────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────┬──────────┐

│N N│   Наименование    │  Диапазон   │ ОБУВ в воздухе│   ОДУ   │    ОДУ   │

│   │   наноматериала   │  размеров   │ рабочей зоны, │ в воде  │в питьевой│

│   │                   │ частиц, нм  │ среднесменная,│водоемов,│   воде,  │

│   │                   │  (10 - 90   │     мг/м3     │ мг/дм3  │  мг/дм3  │

│   │                   │ процентиль) │               │         │          │

├───┼───────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │Наночастицы        │   5 - 50    │      0,1      │    -    │     -    │

│   │диоксида титана    │             │               │         │          │

├───┼───────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┤

│ 2 │Наночастицы серебра│   5 - 50    │       -       │  0,05   │   0,05   │

├───┼───────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┤

│ 3 │Одностенные        │0,4 - 2,8 нм │ 0,01 волокно в│    -    │     -    │

│   │углеродные         │диаметр более│1 см3 при длине│         │          │

│   │нанотрубки         │5000 нм длина│волокна > 5 мкм│         │          │

└───┴───────────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────┴──────────┘